TÓM TẮT
Siêu tụ điện linh hoạt với mật độ lưu trữ năng lượng cao đã nổi lên như một lựa chọn tiềm năng cho các ứng dụng di động và đeo được. Đặc biệt, các vật liệu oxit kim loại đa hóa trị như Co3O4 hoặc CoOx đang thu hút nhiều nhà nghiên cứu trong quá trình phát triển các siêu tụ điện như vậy, chủ yếu là do các đặc tính điện hóa vượt trội và tính thân thiện với môi trường của chúng. Tuy nhiên, các phương pháp tổng hợp truyền thống của chúng thường mất thời gian và yêu cầu nhiều loại hóa chất khác nhau. Để giải quyết thách thức này, nghiên cứu này đề xuất một chiến lược xanh, xen kẽ với một lộ trình nhanh chóng để chế tạo các hạt nano coban oxit hình dạng đĩa (nanoplate) và được lưu huỳnh hóa bề mặt (CoOx+S) bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiêu kết bằng laser công suất thấp và lưu huỳnh hóa trực tiếp trên một đế linh hoạt polyimide để chế tạo nhanh chóng các siêu tụ điện giá rẻ. Đáng chú ý, các linh kiện siêu tụ điện linh hoạt này dựa trên sự kết hợp giữa điện cực CoOx+S và carbon có thể hoạt động tốt trong các chất điện ly kiềm và trung tính, với điện dung riêng tốt nhất là 613.95 F/g trong KCl và hiệu suất duy trì là 98% sau 3000 chu kỳ thử nghiệm. Hơn nữa, nhiều phép đo khác nhau đã được thực hiện để khám phá ảnh hưởng của quá trình lưu huỳnh hóa và sự đóng góp của các nguyên tố lưu huỳnh lên các đặc tính cấu trúc và điện hóa của CoOx sau quá trình lưu huỳnh hóa. 
